| Art. | Dimensioni | H Altezza | Peso Kg | Finitura | Lire | Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cunetta Stradale 100x50x15 | 100x50 | 15 | 162 | Grigio vibrocompresso |  |  |
| Cunetta Stradale 100x50x15 | 100x50 | 15 | 162 | Bianco vibrocompresso |  |  |
| Cunetta Stradale 100x50x15 | 100x50 | 15 | 162 | Rosso vibrocompresso |  |  |

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di cunette stradali dim. Cm 100x50x15, con incavo R=105,

in calcestruzzo vibrocompresso armato Rck 350, classe di esposizione 3 (UNI 9858).

Il calcestruzzo sarà additivato con fibre in polipropilene in ragione di Kg 1,5/m³.

(Solo per finitura Grigio) Cemento grigio 42,5, dosato a Kg 400/ m³.

(Solo per finitura Bianco) Cemento bianco 42,5, dosato a Kg 400/ m³.

(Solo per finitura Rosso) Cemento grigio 42,5, dosato a Kg 400/ m³., calcestruzzo colorato in pasta con ossidi di ferro rossi max Kg. 20/ m³.

POSA SU LETTO DI MAGRONE ARMATO H 15