# KAMINHAUBE

Eigenschaften:
Die KAMINHAUBEN verbessern den Zug der Kamine und vermeiden gleichzeitig, dass der Rauch durch Wind wieder in den Schornstein zurückgeleitet wird und nicht abziehen kann. Da sie aus Beton hergestellt werden, benötigen sie keine Wartung. Die Konstruktion der Teile, aus der die Haube zusammengesetzt ist, entspricht den Anforderungen des Marktes, da sie beide an ihren Extremen über eine Wassernase verfügen.
Das obere Teil verfügt über Rauchscheider, welche den schnellen Abzug des Rauches erleichtern. Die Innenabmessungen (22,6 x 22,6 cm) sind den am meisten verwendeten Abzügen angepasst, so reduziert dieses Format das Übermaß an Modellen und entspricht qualitativ und mit seiner perfekten Verarbeitung den Anforderungen des Marktes.

Farbe:
Die Hauben werden nur in grau hergestellt, da sie zum Abschluss

für Rauchabzüge entworfen wurden

Verlegung:
Die Maßgenauigkeit und die Nut-Feder-Verbindung des

oberen und unteren Teils garantieren eine korrekte Befestigung.

Es ist ratsam, die Abdeckung mit unserem

Produkt SAS-FUGUE zu imprägnieren.

Zubehör:
Das untere Teil verfügt über eine Nute zum Anbringen

unserer Pfeiler (STRUKTUR UND GLATT).

| Modell | Farbe | Abmessungen in cm. | Abm. Ext. Cm | Abm. Zug | Gewicht Total | Anzahl Palette | Kg Palette | € Stück |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |  |  |  |  |  |  |
| CH-450 | Grau | 45 | 23,5 | 3 | 16,5 | 4 | 45x45 | 22,6x22,6 | 35,2 | 20 | 719 |  |
| CH-600 | Grau | 60 | 23,5 | 3 | 16,5 | 4 | 60x60 | 30x30 | 56,2 | 4 | 240 |  |
| CH-650 | Grau | 62,5 | 23,5 | 3 | 16,5 | 4 | 62,5x42,5 | 20,5x40 | 49,5 | 20 | 1.010 |  |

# BASIS FÜR KAMINHAUBE

| Modell | Farbe | Abm. in cm. | Abm. Ext. Cm | Abm. Zug | Gewicht St. Kg | Anzahl Palette | Kg Palette | € Stück |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |  |  |  |  |  |
| BCS-600 | Grau | 31 | 60 | 5 | 60x60 | 31x31 | 26 | 14 | 270 |  |

# SAS FUGUE – OBERFLÄCHENIMPRÄGNIERUNG

| Modell | Verpackung | Verk. | € Dose |
| --- | --- | --- | --- |
| SAS-FUGUE | Dose 5 Liter | Einzeln |  |