MONTAGE DER PFEILER

AUF DIE PERFEKT AUSGEGLICHENEN FUNDAMENTE, WERDEN DIE 4

TEILE PBR-770 INSTALLIERT, WELCHE DANN DEN KLASSISCHEN PFEILER

ERGEBEN…

…MIT HILFE DES JUSTIERRAHMENS FÜR DIE MONTAGE,

WIRD DER PFEILER EINGEWICKELT, UND AUF DIE GLEICHE

ART UND WEISE, WIE EINE SCHALUNG, MIT MÖRTEL GEFÜLLT…

MONTAGE DER BALUSTRADEN

…ÜBER DEN KLASSISCHEN PFEILER WIRD DIE PFEILERABDECKUNG

CBR-300 VERLEGT.

…SOBALD DIE BALUSTRADEN AUF DEM SOCKEL

INSTALLIERT SIND, WIRD DIE ABDECKUNG MIT

STIFTEN VERLEGT.

ALLE KONTAKTFLÄCHEN WERDEN MIT BEFESTIGUNGSMITTEL VERARBEITET.

DIE BALUSTRADEN WERDEN MIT OBERFLÄCHENIMPRÄGNIERUNG + FLÄCHENREINIGER VERTEILT.

BALUSTRADEN

BALUSTRADE BLSR-505   (Serie 500)

BALUSTRADE BL-606   (Serie 600)

BALUSTRADE BLR-650   (Serie 650)

BALUSTRADE BLR-670   (Serie 650)

BALUSTRADE BTR-770   (Serie 770)

BALUSTRADE BTR-770   (Serie 770)

BALUSTRADE MIT

KEIL CBLR-2

MATERIALEN

Zuschlagstoffe für die Betonarten:
Benutzt werden ausschließlich gebrochenes Material aus Marmor- und Kalksteinbrüchen mit Weiss-Zement, Typ Portland BL II 42,5 R und I 52,5.

Masstoleranzen:
± 1 mm in der Dicke.

EIGENSCHAFTEN DES BETONS

- DICHTE 2.100/2.225 Kg/M³

- DRUCKFESTIGKEIT Rck 400.

- WASSERAUFNAHME Max 4,2% DES GEWICHTS.

- FROSTSICHERHEIT GEMÄSS DER DIN 52 104-Z GEPRÜFT.