| Art. | Größe | H Höhe | Gewicht Kg | Verarbeitung | Lire | Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Straßenrinn-steine 100x50x5 | 100x50 | 15 | 162 | grau, vibrationsverdichtet |  |  |
| Straßenrinn-steine 100x50x5 | 100x50 | 15 | 162 | weiß, vibrationsverdichtet |  |  |
| Straßenrinn-steine 100x50x5 | 100x50 | 15 | 162 | rot, vibrationsverdichtet |  |  |

POSITIONEN

Lieferung von Straßenrinnsteinen Durchmesser cm 100x50x50, mit Vertiefung R=105,

aus vibrationsverdichtetem Stahlbeton Rck 350, Klasse 3 (UNI 9858).

Dem Beton werden Polypropylenfasern Kg 1,5/m³ hinzugefügt.

(nur bei grauer Verarbeitung) grauer Zement 42,5, Dosierung Kg 400/ m³.

(nur bei weißer Verarbeitung) weißer Zement 42,5, Dosierung Kg 400/ m³.

(nur bei roter Verarbeitung) roter Zement 42,5, Dosierung Kg 400/ m³, farbiger Beton, Zugabe  von roten Eisenoxiden max Kg 20/ m³.

VERLEGUNG AUF MAGERSTAHLBETON-BASIS H 15